## Slide 1: VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ» ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011 DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Докладчик: Красов Иван Сергеевич
Ведущий специалист, отдел по технологии колесопрокатного производства управления по технологии металлургического производства АО «ВМЗ»
Speaker: Krasov Ivan Sergeevich
Lead specialist of Wheel Manufacturing Technology Department JSC Vyksa Steel Works

## Slide 2
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
ОМК
Структура доклада
Введение
Цели и актуальность работы
Описание методики испытаний на усталость
Описание методики обработки экспериментальных данных
Анализ результатов испытаний
Выводы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
report structure
Introduction
Purposes and relevance of the work
Description of the fatigue testing method
Description of the experimental data processing method
Analysis of test results
Conclusions

## Slide 3
ВВЕДЕНИЕ
Рисунок 1. Примеры усталостных разрушений ж/д колёс
ОМК
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Introduction
Figure 1. Examples of fatigue failures of railway wheels

## Slide 4
Цели и актуальность работы
Цель работы - определение показателей предела выносливости σ-1 и кривых усталости образцов из колёс марок стали 2, Т и Л, изготовленных по ГОСТ 10791-2011, отобранных из обода.
Актуальность:
на данный момент нет доступных данных о пределе выносливости материала обода цельнокатаных ж/д колёс;
полученные данные позволят прогнозировать срок службы колёс и обеспечивать безопасную эксплуатацию.
ОМК
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Purposes and relevance of the work
The purpose of the work is to determine the fatigue limit σ-1 and fatigue curves of samples from wheels of steel grades 2, T and L, manufactured according to GOST 10791-2011, taken from the rim.
Relevance:
At this moment, there is no available data on the fatigue strength of the rim material of solid-rolled railway wheels;
obtained data will allow us to predict the service life of the wheels and ensure safe exploitation.

## Slide 5
Описание методики испытаний на усталость
В основе методики испытаний был положен стандарт ГОСТ 25.502-79 «Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость».
Испытания проводились на цилиндрических образцах на чистый изгиб с вращением при знакопеременном симметричном цикле нагрузки.
Согласно стандарту ГОСТ 25.502-79 для испытаний был выбран гладкий образец круглого сечения.
Рисунок 2. Схема закрепления и приложения нагрузки к образцу при чистом изгибе с вращением
Образец
ω
ω
P
P
P
P
l
l
Рисунок 3. Нормальные напряжения в круглом сечении при чистом изгибе.
ОМК
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Description of the fatigue testing method
The testing methodology was based on the standard GOST 25.502-79 "Methods of mechanical testing of metals. Fatigue testing methods".
Tests were carried out on cylindrical samples for pure bending with rotation under an alternating symmetrical load cycle.
According to the GOST 25.502-79 standard, a smooth sample of circular cross-section was selected for testing.
Figure 2. Scheme of constraining and applying load to a specimen under pure bending with rotation
Figure 3. Normal stresses in a circular cross-section under pure bending.

## Slide 6
Описание методики испытаний на усталость
Description of the fatigue testing method
Место отбора определено по центру обода на глубине 30 мм с ориентацией образцов в окружном направлении.
Для одной марки стали использовалось 15 образцов.
База испытаний - 107 циклов.
Испытания проходили на испытательной машине UBM 200 при рабочей частоте вращения 3000 оборотов в минуту.
ОМК
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
Рисунок 5. Чертёж образца для испытаний на усталость.
ω
ω
Рисунок 4. Место отбора образца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Рисунок 6. Испытательная машина UBM 200 и её система нагружения.
The sampling location is determined at the center of the rim at a depth of 30 mm with the samples oriented in the circumferential direction.
For one steel grade, 15 samples were used.
Test limitation - 107 cycles.
The tests were carried out on a UBM 200 testing machine at an operating speed of 3000 rpm.
Figure 4. Sample obtaining location.
Figure 5. Drawing of a fatigue test specimen.
Figure 6. Testing machine UBM 200 and its loading system.

## Slide 7
Описание методики обработки экспериментальных данных
Для оценки качества полученных результатов использовался метод линейной регрессии.
Для количественной оценки использовалась величина R2 – квадрат коэффициента корреляции между экспериментальными данными и моделью:
где,
– дисперсия ошибки модели;
– дисперсия случайной величины.
В рамках анализа экспериментальных данных и построения кривой усталости проводится процедура отсеивания части экспериментальных значений (отсечение выбросов) с целью обеспечения достоверности модели по значению для каждой кривой усталости.
Модель на статистическую значимость проверялась с помощью F-статистики, она же критерий Фишера. Суть проверки:
если F-статистика > F_критическое, то регрессионная модель статистически значима.
ОМК
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Description of the experimental data processing method
The linear regression method was used to assess the quality of obtained results.
For quantitative assessment, the R2 value was used – the square of the correlation coefficient between experimental data and the model:
where,
– the dispersion of the model error;
– the dispersion of the random variable.
As part of the analysis of experimental data and the drawing of the fatigue curve, a procedure for filtering out some of the experimental values ​​(cutting off outliers) is carried out in order to ensure the reliability of the model according to the value of for each fatigue curve.
The model was tested for statistical significance using the F-statistics, also known as the Fisher criterion. The essence of the test:
if the F-statistics > F_critical, then the regression model is statistically significant.

## Slide 8
Анализ результатов испытаний
Таблица 1 - Результаты исследования
Марка стали | 2 | Т | Л
Предел прочности σB, МПа | 886.03 | 1099.825 | 1006.35
Предел выносливости σ-1, МПа | 390 | 439 | 527.5
Отношение предела выносливости к пределу прочности | 0.440 | 0.399 | 0.524
Известное соотношение между пределом прочности σВ и пределом выносливости σ-1:
ОМК
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Analysis of test results
steel grade | 2 | T | L
Ultimate strength σU, MPа | 886.03 | 1099.825 | 1006.35
Fatigue limit σ-1, MPа | 390 | 439 | 527.5
The relationship between the ultimate strength and the fatigue limit | 0.440 | 0.399 | 0.524
Table 1 - Research results
The known relationship between the ultimate strength σU and the fatigue limit σ-1:

## Slide 9
Анализ результатов испытаний
Рисунок 7. Кривые усталости материала обода
Кривая усталости приводится к виду графика, состоящего из двух частей: горизонтальной – на уровне предела выносливости и наклонной, полученной в результате линейной аппроксимации значений до базы испытаний.
ОМК
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Analysis of test results
The fatigue curve is reduced to the form of a graph consisting of two parts: a horizontal part – at the level of the fatigue limit, and an inclined part, obtained as a result of a linear approximation of the values ​​up to the test limitation.
Figure 7. Fatigue curves of rim material

## Slide 10
Выводы
Получены пределы выносливости материала обода колёс, изготовленных из марок стали 2, Т и Л. Для марки 2 предел выносливости составляет 0,44 предела прочности, для марки Т - 0,4 и для марки Л - 0,52, что находится в диапазоне формулы для сталей .
Результаты образцов из обода марки стали Л на 20% выше, чем марки Т и на 35%, чем марки 2.
Построены кривые усталости для образцов из обода колёс, изготовленных из марок стали 2, Т и Л.
Полученные значения предела выносливости и кривые усталости могут быть использованы при оценке прочности и долговечности цельнокатаных железнодорожных колёс в процессе проектирования.
ОМК
VI научно-технический семинар «Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МАРОК СТАЛИ 2, Т И Л ПО ГОСТ 10791-2011
DETERMINATION OF THE FATIGUE LIMIT OF THE RIM MATERIAL OF SOLID-ROLLED WHEELS MADE OF STEEL GRADES 2, T AND L ACCORDING TO GOST 10791-2011
Conclusions
The fatigue limits of the wheel rim material made from steel grades 2, T and L have been obtained. For grade 2, the endurance limit is 0.44 of the ultimate strength, for grade T - 0.4 and for grade L - 0.52, which is within the range of the formula for steels .
The results of samples from the rim of steel grade L are 20% higher than grade T and 35% higher than grade 2.
Fatigue curves were drawn for wheel rim samples made from steel grades 2, T and L.
The obtained values ​​of the fatigue limit and fatigue curves can be used to evaluate the strength and durability of solid-rolled railway wheels during the design process.

## Slide 11: Спасибо за внимание!
Красов Иван Сергеевич
Ведущий специалист, отдел по технологии
колесопрокатного производства управления
по технологии металлургического производства
Инженерно-технологический центр АО «ВМЗ»
тел.: 8 (83177) 9-54-81
моб.: +7 (985) 071-68-77
e-mail: krasov_is@omk.ru
Thank you for your attention!
Krasov Ivan Sergeevich
Lead specialist of Wheel Manufacturing
Technology Department
Engineering and technology center
JSC Vyksa Steel Works
tel.: 8 (83177) 9-54-81
mob.: +7 (985) 071-68-77
e-mail: krasov_is@omk.ru